## Slide 1
Síntesis y caracterización de un biovidrio-Np´s TiO2 obtenido por el método de sol-gel/microondas, como propuesta activa en aplicaciones biomédicas.
M. Alaniz Hernández; A. Carrillo Castillo; M. de la Luz Mota González.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería y Tecnología, Programa de Ingeniería Biomédica.
El uso de biomateriales para solucionar problemas relacionados a la salud, ha promovido la investigación de materiales funcionales que actúen de manera más rápida y eficiente. En el caso particular de la ortopedia la velocidad de regeneración de tejido óseo es un factor muy importante, ya que cualquier afección a este tipo de tejido puede causar una incapacidad y por ende una disminución en la calidad de vida. Esta investigación reporta el desarrollo de un biovidrio (SiO2 - CaO - NaO2 - P2O5) obtenido por el proceso de sol-gel, incorporando nanopartículas de TiO2 como propuesta para mejorar sus propiedades físico-químicas. Se empleó también un horno de microondas convencional como alternativa de secado y a la vez como tratamiento térmico.
METODOLOGÍA
RESULTADOS
REFERENCIAS
[1] D. Arcos and M. Vallet-regí, “ActaBiomaterialia Sol – gel silica-basedbiomaterials and bonetissueregeneration,” ActaBiomater., vol. 6, no. 8, pp. 2874–2888, 2010. http://doi.org/10.1016/j.actbio.2010.02.012.
[2] R. Vijayalakshmi and V. Rajendran, “Synthesis and characterization of nano-TiO 2 via different methods,” vol. 4, no. 2, pp. 1183–1190, 2012.
[3] A. J. Salinas, J. Roma, J. M. Oliveira, R. N. Correia, and M. H. Fernandes, “In vitro bioactivity of glass and glass-ceramics of the 3CaO ) P O } CaO ) SiO } CaO ) MgO ) 2SiO system,” vol. 21, pp. 251–257, 2000.
Se desarrolló una ruta de síntesis en base a los parámetros establecidos, para la obtención de un biovidrio-Np´s TiO2.
Se caracterizaron química y microestructuralmente los materiales desarrollados.
Después de ser sometidos a la prueba de bioactividad in vitro, los materiales demostraron ser bioactivos.
La incorporación de nanopartículas de óxido de titanio, demostró otorgarle al biovidrio características de bioactividad mejoradas.
Síntesis del compuesto
Hidrolisis y condensación de los precursores
Envejecido
Envejecido a 60 °C- 70 °C
Separación de fases
Secado en Microondas
+
TiO2
Prueba de bioactividad
0.2 grs de material + 50 ml de SBF
Incubadora a 37 °C por 7 días
% Atómico Ti | % Atómico O
17.62 | 82.38
%O | %Ti | %Si
69.41 | 1.85 | 21.84
%P | %Ti | %Si
0.83 | 0.30 | 19.84
%P | %Ti | %Si
0.33 | 0.00 | 23.94
Figura 2. Imagen SEM de la muestra 2 de nanopartículas de TiO2.
Figura 6. Imagen SEM del biovidrio obtenido.
Figura 10. Imagen SEM del material compuesto con la muestra 2 de Np´s TiO2.
Figura 14. Imagen SEM del compuesto 2 después de la prueba de bioactividad.
Figura 15. Imagen SEM del biovidrio después de la prueba de bioactividad.
Figura 3. Difractograma de las muestras 1, 2 y 3 de nanopartículas.
Figura 4. Espectro FTIR de las muestras de TiO2.
Figura 5. Espectro UV-Vis de las nanopartículas de TiO2.
Figura 7. Difractograma del biovidrio obtenido.
Figura 8. Espectro FTIR del biovidrio.
Figura 9. Espectro UV-Vis del biovidrio.
Figura 11. Difractograma de los materiales compuestos.
Figura 12. Espectro FTIR de los compuestos.
Figura 13. Espectro UV-Vis de los materiales compuestos.
Figura 16. Patrón de difracción de los materiales posterior a la prueba de bioactividad.
Figura 16. Espectro FTIR posterior a la inmersión en SBF.
RESUMEN
CONCLUSIÓN
OBJETIVOS
El biovidrio obtenido presentó la composición deseada (SiO2-P2O5-CaO-Na2O), además de una estructura cristalina amorfa; las nanopartículas, obtuvieron la fase anatasa del TiO2, morfología esférica y tamaño de partícula inferior a los 500 nm. A partir de estos dos materiales se sintetizaron tres compuestos combinando el biovidrio y tres nanopartículas de TiO2 de diferentes proporciones estequiométricas. La bioactividad del material se confirmó de manera in vitro por inmersión en fluidos fisiológicos simulados y se corroboró por la formación de grupos fosfato en la superficie del material al cabo de 7 días de inmersión, los cuales fueron identificados después de los análisis a través de distintas técnicas de caracterización. La incorporación de las nanopartículas de TiO2 demostró aumentar la bioactividad del biovidrio al presentarse una mayor cantidad de grupos fosfato en la superficie del material en comparación con el biovidrio sintetizado por sí solo, luego de la prueba de bioactividad.
Nanopartículas de TiO2
Objetivo General:
Sintetizar un vidrio bioactivo por el método sol-gel asistido por un proceso de microondas, incorporando NP´s-TiO2 como propuesta de mejora en sus propiedades bioactivas.
Objetivos Específicos:
Establecer parámetros de síntesis para la obtención de un vidrio bioactivo por el proceso sol-gel asistido por la técnica de microondas incorporando Np´s.
Sintetizar y caracterizar química y micro estructuralmente los materiales desarrollados.
Estudiar la bioactividad in vitro del material sintetizado utilizando fluidos fisiológicos simulados, mediante caracterización microestructural y química.
Figura 1. Esquema general de la metodología desarrollada para la obtención del biovidrio-Np´s TiO2.
Biovidrio
Biovidrio-Np´s TiO2
Prueba de Bioactividad
INTRODUCCIÓN
Figura 17. Andamios para la ingeniería tisular, una de las posibles aplicaciones del material desarrollado.
Figura 19. Representación esquemática del tetraedro a base de silicatos (derecha), esquema general de la estructura de los vidrios bioactivos (izquierda).